Добавка «Ким Бонд Микрокон- П» является полифункциональным материалом на основе добавки «Ким Бонд Микрокон» содержащей дополнительные удерживающие целостность компоненты, которые позволяют получать «неразмываемые» бетонные смеси при укладке их непосредственно в воду.Скорость набора прочности обычным бетоном не отличается от кенетики твердения бетона модифицированного добавкой «Ким Бонд Микрокон- П» под водой.

Добавка «Ким Бонд Микрокон -П» выпускается в виде тонкодисперсного порошка серого цвета без запаха. Добавка «Ким Бонд Микрокон- П» комплексная, полифункциональная, в связи с чем не требуется  введения в бетонную смесь дополнительных добавок.

Эффективность от применения добавки

При использовании добавок группы «Ким Бонд Микрокон» мы получаем бетоны с Высокими Эксплуатационными Свойствами, а именно водонепроницаемостью до W20, прочностью до 100МПа и морозостойкостью свыше F300

Преимущества от применения добавки «Ким Бонд Микрокон П»

Возможность инсталлировать бетонную смесь прямо в воду, в том числе морскую.

Нет расслоения бетонной смеси, удерживается целостность, нет оседания заполнителя по вертикали.

Прочность бетона уложенного под воду на 1-2 сутки составляет 10-12 МПа

Бетонная смесь препятствует дополнительному проникновению воды в структуру бетона

Максимальный размыв поверхности бетона 5-10 мм

Применение добавки «Ким Бонд Микрокон- П»

Рецептура дозировок

Расход добавки на 1 м3 бетонной смеси составляет 10 – 12 % от веса цемента.

Минимальное количество цемента при «подводном бетонировании» составляет 400 кг/м3

Добавка «Ким Бонд Микрокон- П» вводится в процессе дозирования сыпучих компонентов в следующей последовательности :

1.Крупный заполнитель

2.Песок

3.Добавка «Ким Бонд Микрокон П»

4.Цемент

5.Вода

Добавка может вводиться непосредственно в смеситель во время дозирования сыпучих компонентов.

Упаковка

20 кг бумажные мешки

Срок хранения добавки

В упаковке производителя в сухом помещении 12 месяцев.

# Text boxes

Добавка «Ким Бонд Микрокон-П» для подводного бетонирования

ТУ У В.2.7-24.6-33053934-003:2007