НАЗВАНИЕ  ПРОДУКТА

Ким Бонд Флекс ХС

Цементное покрытие, устойчивое к химическому воздействию

Производитель

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т/факс 228-47-26, E-mail: kimbond@kimtek.com.ua

ТУ У В.2.7.- 26.6-33053934-001:200...

Особенности

- Отличная эластичность и водонепроницаемость

- Превосходная устойчивость к химическому воздействию

- Препятствует трещинообразованию

- Превосходная стойкость к перепадам температуры

- Самоотвердевающий

- Обладает воздухопроницаемостью

- Низкая усадка

- Препятствует развитию грибка

- Не токсичен

- Не сложен в применении

Описание продукта

Основное использование

Ким Бонд Флекс ХС разработан для  реставрации бетонных конструкций на тонких участках, где требуется превосходная эластичность, устойчивость к химическому воздействию и воздухопроницаемость. Обеспечивает отличную водонепроницаемость. Покрытие разработано для водонепроницаемой защиты   конструкций, подвергающихся воздействию различных химических веществ, например канализационных систем и отстойников. Также применяется для защиты поверхностей, подвергающихся химическому воздействию.

Состав и материалы

Ким Бонд Флекс ХС - высокоэластичный, армированный фиброй материал на основе гидравлического цемента. Система двухкомпонентная, состоящая из сухого порошка (компонент А) и жидкой добавки (компонент В). Для дополнительного сопротивления при растяжении материал  может быть армирован полипропиленовой сеткой с ячейкой 5 мм.

КимБонд Флекс ХС имеет превосходную эластичность, устойчивость к химическому воздействию, отличную адгезию к предварительно очищенной поверхности бетона, превосходно стягивает трещины, устойчив к атмосферному воздействию и  перепадам температуры. Материал смешивается на обьекте и наносится шпателем, жесткой щеткой или распылителем.

Ограничения

Не применяйте Ким Бонд Флекс ХС, если ожидается температура окружающей среды ниже 4оС в течении 48 часов и если ожидается дождь. Для достижения положительного результата при ремонте бетона с использованием  Ким Бонд Флекс ХС необходима качественная подготовка поверхности. Перед началом работы над объектом обращайтесь в центр технического обслуживания ООО «Кимтек»: (+380) 44 228-47-26 для уточнения методики подготовки поверхности и нанесения, пригодности к данной химической среде. Ким Бонд Флекс ХС не предназначен для участков с интенсивным движением.

Меры безопасности

Ким Бонд Флекс ХС не токсичен. Ваша кожа может быть чувствительной к гидравлическому цементу и жидкой добавке. Мы рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками. Избегайте попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. Если контакт произошел, немедленно промойте водой. Вреден при попадании в желудок. Храните продукт в недоступном для детей месте. Только для промышленного применения.

Цвет

Ким Бонд Флекс ХС	 предлагается только темно-серого цвета.

Выход

Ким-Бонд флекс ХС покрывает приблизительно 5 м2 толщиной 2 мм.

Упаковка

Компонент А Ким-Бонд флекс ХС - сухой материал, упакованный в 6,6 кг бумажные мешки. Компонент В, жидкая добавка, упакован в  пластиковые контейнеры по 3,4 л.

Хранение и транспортировка

При хранении в сухом месте материал имеет срок годности

12 месяцев. Жидкий компонент В беречь от замерзания.

Технические данные

| Внешний вид сухой смеси |  | Порошкообразная однородная масса серого цвета, которая не имеет включений, видимых невооруженным глазом. |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид дисперсии |  | Жидкость белого цвета |
| Внешний вид рабочего состава материала |  | Текучая вязкая масса серого цвета |
| Жизнеспособность рабочего состава |  | 0,5 часов при перемешивании |
| Условная прочность покрытия из рабочего состава в момент разрыва, МПа (кгс/см2) |  | 1,1 (10,85) |
| Водопоглащение покрытия за 24 часа, % по массе |  | 3,1 |
| Водонепроницаемость покрытия, МПа Класс покрытия по водонепроницаемости |  | 0,8 W 8 |
| Прочность сцепления покрытия с бетоном, МПа (кгс/см2) |  | 2,5 (24,5)* |

Примечание: При определении показателя «Прочность сцепления покрытия с бетоном» разрушение образцов произошло по бетону, а не по поверхности контакта покрытия с бетоном.

Стойкость к химическому воздействию

Ким Бонд Флекс ХС имеет высокую устойчивость к химическому воздействию большинства минеральных кислот в умеренных концентрациях в течение непродолжительных промежутков времени. Имеет превосходную устойчивость к воздействию кислот в сравнении с традиционным бетоном. Также обеспечивает высокую устойчивость к концентрированным соляным растворам и каустической среде. Не пригоден для  использования в среде, подвергающейся воздействию органических растворителей. За подробной информацией относительно устойчивости к химическому воздействию обращайтесь в центр технического обслуживания ООО «Кимтек» по тел. + ( 380) 44 228-47-26

Смешивание

Тщательно смешайте содержимое 6,6 кг  компонент А, с

3,4 л. жидкого компонента В. Используйте для этого винтовой растворосмеситель или миксер с лопастной насадкой. Постепенно добавляйте сухой материал в жидкость и смешивайте миксером на низких оборотах до получения однородной массы без комков. Можно добавить небольшое количество воды для получения необходимой консистенции для нанесения жесткой капроновой щеткой.

Нанесение

Удалите с поверхности отслоившийся материал, масла и жиры, цементное молочко, пыль, грязь и проступившую соль. Предварительно заполните трещины раствором КимБонд Флекс ХС, затем нанесите шпателем или щеткой толщиной от от 1,6 до 2 мм. техникой крест на крест. При необходимости используйте армировочную полипропиленовую сетку с ячейкой 5 мм.

Ким Бонд Флекс ХС затвердевает на воздухе

Уход

Не требуется.