технІчний лист

Суміші «Кімтек»

«Кім Бонд Адмікс»

Водна дисперсія стирол-бутодіенового сополімера

Властивості

- білого кольору;

- підвищує властивості розчинів на стиранність та міцність після застигання;

- висока адгезія до всіх поверхонь;

- тріщиностійка;

- водонепроникна;

- пластична та зручна при нанесенні;

- стійка до дії різного роду солей та газів;

- газонепроникна;

- вологостійка;

- морозостійка;

- підвищена стійкість до стиранності ;

- екологічно безпечна.

Сфера застосування

Водна дисперсія стирол-бутодіенового сополімера «Кім Бонд Адмікс» застосовується для реставрації та ремонту бетонних конструкцій на тонких ділянках де необхідна гарна міцність та паро проникність,а також забезпечити гарну водонепроникність. «Кім Бонд Адмікс» розроблен для влаштування водонепроникного захисту конструкцій, які руйнуються внаслідок дії лужного середовища, неякісного цементу. Додавання його до цементних растворів дозволяє отримати гарні показники за міцністю та стиранністю, водонепроникністю, тощо, після застигання. Матеріал гарно себе зарекомендував при роботі з різними видами штукатурок та клеїв в тому числі гіпсових надаючи їм адгезійних та водостійких властивостей, підвищеної пластичності при роботі.

Властивості матеріалу дозволяють використовувати його в якості адгезиву на слабо поглинаючи повехні або для підсилення слабких ділянок що руйнуються.

«Кім Бонд Адмікс» гарно застосовувати для реставрації та заповненню стиків при з`єднанні різних матеріалів, при додаванні в нього одної долі цементу та трьох долей чистого піску.

Підготовка поверхні

Поверхню підготовити у відповідності з вимогами БНіП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001.

Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, не підданою заморожуванню. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (масляні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.). Неміцні ділянки поверхні, та ті, що осипаються, видалити.

Проведення робіт

Для приготування  розчину «Кім Бонд Адмікс» слід змішати одну частину концентрату з трьома частинами чистої води без хлору. Для приготування пасти на основі «Кім Бонд Адмікс» слід змішати одну частину цементу та дві частини піску. Суху суміш поступово додавати в розчин «Кім Бонд Адмікс»  при перемішуванні міксером або дрилем зі спеціальною насадкою. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудочок. Швидкість обертання змішувача повинна складати 400-600 обертів на хвилину. Витримати технологічну паузу 5-10 хвилин для «дозрівання» суміші, після чого перемішати її ще раз. При досягненні однорідної маси  можна наносити кистю або шпателем при необхідності застосувати скло або поліпропіленову сітку, також можна наносити методом розпилення. Поверхня повинна бути підготовлена заздалегідь.

Технічні характеристики

| Склад: | Водна дисперсія стирол-бутодієнового сополімера |
| --- | --- |
| Дисперсія | Рідина білого кольору |
| Щільність суміші: | прибл. 1,02 кг/дм3 |
| Сухий полімер | 40% |
| Відкритий час: | прибл. 40 хвилин |
| Час корегування: | прибл. 20 хвилин |
| Діаметр частки | не більше 0,16 мкм |
| Витрати в якості грунтуючої рідини | 0,120л /м2 |
| Термін придатності | не менше 12 міс |
| Температура застосування: | від (5 до (300С |
| Адгезія до поверхні: | не менше 5,3 МПа |
| Морозостійкість розчину | не більше 5 циклів |

Рекомендації

Даний технічний лист встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт дотримуватись існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки. Наведені характеристики основані на практичному досвіді та на експлуатаційно-технічних випробуваннях. Виробник має право змінювати рецептури продуктів з метою покращення їх якості.

Виробник не несе відповідальність за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах, не передбачених даним технічним листом.

При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним листом слід отримати консультацію у виробника, або самостійно провести випробування.

Даний технічний лист, а також письмово не підтверджені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного листа усі попередні стають недійсними.

Строк зберігання

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці – не більше 12 місяців з дати виготовлення.

Упаковка

Водна дисперсія стирол-бутодіенового сополімера «Кім Бонд Адмікс» постачається в пластикових відрах по 20 кг. Виробник має право змінювати зовнішній вигляд упаковки.

Зауваження

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від (5 до (30°C та відносній вологості повітря не більше 80%. Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах можливе зміна часу застосування матеріалу, "відкритого часу" та "часу корегування".

За технічними  консультаціями звертайтесь за

тел./факс: +38 (044) 228-47-26