### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

Ким Бонд Флекс

Гибкое цементное водонепроницаемое покрытие.

Производитель:

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т/факс 228-47-26, E-mail: kimbond@kimtek.com.ua

ТУ У В.2.7.- 26.6-33053934-001:200...

Особенности:

- Отличная эластичность

- Препятстует трещинообразованию

- Самозатвердевающий

- Обладает воздухопроницаемостью

- Низкая усадка

- Стойкость к солям

- Препятствует развитию грибка

- Не токсичен

- Отличная водонепроницаемость

- Не сложен в применении, экономичен

# Описание продукта

## Основное использование

Ким Бонд Флекс разработан, для  реставрации бетонных конструкций на тонких участках, где требуется превосходная эластичность и воздухопроницаемость, а  также где необходимо обеспечить хорошую водонепроницаемость. Данные материалы разработаны для устройства водонепроницаемой защиты конструкций, разрушающихся из за воздействия щелочного заполнителя. Также покрытия применяются для устройства водонепроницаемых дорожных покрытий с не интенсивным  движением, балконов и эксплуатируемых кровель, бетонных резервуаров и тоннелей.

Ким Бонд Флекс используется в большинстве случаев.

Материал возможно армировать стекло или полипропиленовой сеткой. Перед применением обращайтесь в центр ООО «Кимтек» по техническому обслуживанию: (+380) 44 228-47-26

## Состав и материалы

Ким Бонд Флекс  - высокоэластичный, материал на основе портландцемента. Он представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из сухого порошка (компонент А) и жидкой добавки (компонент В). Для дополнительной прочности при растяжении материал армируется стекловолоконной или полипропиленовой сеткой. Ким Бонд Флекс имеет превосходную адгезию к чистому, с неповрежденной структурой бетону, стягивает трещины основы, устойчив к атмосферному воздействию и перепадам температуры. Компоненты смешиваются непосредственно на обьекте и наносятся шпателем, щеткой или распылителем.

## Ограничения

Не применяйте Ким Бонд Флекс  если ожидается температура окружающей среды ниже 4оС в течении 48 часов или когда ожидается дождь.  Обращайтесь в центр технического обслуживания ООО «Кимтек» по тел. +(380)44 228-47-26  за подробной информацией. Для достижения положительного результата при ремонте бетона с использованием Ким Бонд Флекс  необходима качественная подготовка поверхности. Обращайтесь в центр технического обслуживания ООО «Кимтек» перед началом работы  для корректировки методики подготовки поверхности и нанесения.

## Меры безопасности

Ким Бонд Флекс нетоксичен. Ваша кожа может быть чувствительной к гидравлическому цементу или жидкой примеси. Мы рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками. Избегайте попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. Если контакт произошел, немедленно промойте водой. Если возникло раздражение, обращайтесь к врачу. Вреден при попадании в желудок. Храните продукт в недоступном для детей месте. Только для профессионального использования.

## Цвет

Ким Бонд Флекс темно-серого и белого цветов.

## Укрывистость

Комплект Ким Бонд Флекс покрывает приблизительно  12,5 м2 толщиной 2 мм.

## Упаковка

Ким Бонд Флекс  двухкомпонентный материал. Компонент А - сухой материал, упакованный в 15 кг бумажные мешки. Компонент В - 10 л, жидкая добавка, упакована в пластиковые контейнеры.

## Хранение и транспортировка

При хранении в сухом месте материал имеет срок годности 12 месяцев. Жидкий компонент В беречь от замерзания.

# Технические данные

#### Ким Бонд Флекс

| Внешний вид сухой смеси | Порошкообразная однородная масса серого цвета, не имеющая в своем составе включений, видимых невооруженным глазом. |
| --- | --- |
| Внешний вид дисперсии | Жидкость белого цвета |
| Внешний вид рабочего состава материала | Текучая вязкая масса серого цвета с розовым оттенком |
| Жизнеспособность рабочего состава | 0,5 часов при перемешивании |
| Условная прочность покрытия из рабочего состава в момент разрыва, МПа (кгс/см2) в том числе: Без армирования С армированием полипропиленовой сеткой | 1,38 (13,52) 7,13 (70,00) |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, без армирования | 27 |
| Водонепроницаемость покрытия, МПа (Класс покрытия по водонепроницаемости) | 0,8 W 8 |
| Прочность сцепления покрытия с бетоном, МПа (кгс/см2) | 2,7 (26,48)* |

Примечание: При определении показателя «Прочность сцепления покрытия с бетоном» разрушение образцов произошло по бетону, а не по поверхности контакта покрытия с бетоном.

| Водопоглащение за 24 часа, % по массе | 2,7 |
| --- | --- |

Использование

## Смешивание

Смешайте содержимое 15 кг мешка, компонент А, с 10 л. жидким компонентом В. Используйте чистый растворосмеситель со стандартными лопастями или винтовой растворосмеситель или бурав со смешивающими лопастями. Постепенно добавляйте сухой материал в жидкость и смешивайте до образования однородной без комочков смеси (если сразу всыпать сухой материал в жидкость, образуются комочки).

## Нанесение

Удалите весь отставший материал, масла или жиры, загрязняющие бетон, бетонное молоко, пыль, грязь и выступившую соль. Предварительно заполните все трещины раствором Ким Бонд Флекс. Нанесите шпателем или щеткой слой толщиной от 1,5 до 2 мм в два покрытия техникой крест на крест.

Ким Бонд Флекс затвердевает на

воздухе.

# Уход

Не требуется.