### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

Ким Бонд Флекс Супер

Гибкое цементное водонепроницаемое покрытие.

Производитель:

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т/факс 228-47-26, E-mail: kimbond@kimtek.com.ua

ТУ У В.2.7.- 26.6-33053934-001:200...

Особенности:

- Отличная эластичность

- Препятстует трещинообразованию

- Самозатвердевающий

- Обладает воздухопроницаемостью

- Низкая усадка

- Стойкость к солям

- Препятствует развитию грибка

- Не токсичен

- Не сложен в применении

- Превосходная водонепроницаемость

# Описание продукта

## Основное использование

Ким-Бонд флекс супер разработан, для  реставрации бетонных конструкций на тонких участках, где требуется превосходная эластичность и воздухопроницаемость, а  также где необходимо обеспечить хорошую водонепроницаемость. Данный материал разработан для устройства водонепроницаемой защиты конструкций, разрушающихся из за воздействия щелочного заполнителя. Также покрытие применяется для устройства водонепроницаемых дорожных покрытий с не интенсивным  движением, балконов и эксплуатируемых кровель, бетонных резервуаров и тоннелей.

Ким-Бонд флекс супер  используется тогда, когда требуется превосходная эластичность, как правило при соединении разных материалов и при заполнении стыков. Материал возможно армировать стекло или полипропиленовой сеткой. Перед применением обращайтесь в центр ООО «Кимтек» по техническому обслуживанию: (+380) 44 228-47-26

## Состав и материалы

Ким-Бонд флекс супер - высокоэластичный, армированные фиброй материал на основе портландцемента. Он представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из сухого порошка (компонент А) и жидкой добавки (компонент В). Для дополнительной прочности при растяжении он армируется стекловолоконной или полипропиленовой сеткой.  Ким-Бонд флекс супер имеет отличное соединение с чистым, с неповрежденной структурой бетоном, стягивает трещины основы, устойчив к атмосферному воздействию и перепадам температуры. Компоненты смешиваются непосредственно на обьекте и наносятся шпателем, щеткой или распылителем.

## Ограничения

Не применяйте Ким-Бонд флекс супер если ожидается температура окружающей среды ниже 4оС в течении 48 часов или когда ожидается дождь.  Обращайтесь в центр технического обслуживания ООО «Кимтек» по тел. +(380)44 228-47-26  за подробной информацией. Для достижения положительного результата при ремонте бетона с использованием  Ким-Бонд флекс супер необходима качественная подготовка поверхности. Обращайтесь в центр технического обслуживания ООО «Кимтек» перед началом работы  для корректировки методики подготовки поверхности и нанесения.

## Меры безопасности

Ким-Бонд флекс супер нетоксичен. Ваша кожа может быть чувствительной к гидравлическому цементу или жидкой примеси. Мы рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками. Избегайте попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. Если контакт произошел, немедленно промойте водой. Если возникло раздражение, обращайтесь к врачу. Вреден при попадании в желудок. Храните продукт в недоступном для детей месте. Только для профессионального использования.

## Цвет

Ким-Бонд флекс супер темно-серого и белого цветов.

## Укрывистость

Комплект  Ким-Бонд флекс супер покрывает приблизительно  10 м2 толщиной 2 мм.

## Упаковка

Ким-Бонд флекс супер двухкомпонентный материал. Компонент А - сухой материал, упакованный в 7 кг бумажные мешки. Компонент В - 13 л, жидкая добавка, упакована в пластиковые контейнеры.

## Хранение и транспортировка

При хранении в сухом месте материал имеет срок годности 12 месяцев. Жидкий компонент В беречь от замерзания.

# Технические данные

| Ким Бонд Флекс Супер |  |
| --- | --- |
| Внешний вид сухой смеси | Порошкообразная однородная масса серого цвета, которая не имеет в своем составе включений, видимых невооруженным глазом. |
| Внешний вид дисперсии | Жидкость белого цвета |
| Внешний вид рабочего состава материала | Текучая вязкая масса серого цвета с розовым оттенком |
| Жизнеспособность рабочего состава | 0,5 часов при перемешивании |
| Условная прочность покрытия из рабочего состава в момент разрыва, МПа (кгс/см2), в том числе: Без армирования С армированием полипропиленовой сеткой | 3,6 (35,3) 8,18 (80,2) |
| Водонепроницаемость, МПа Класс раствора по водонепроницаемости | 0,8 W 8 |
| Прочность сцепления покрытия с бетоном, МПа ( кгс/см2) | 3,3 (31,38)* |

Примечание: При определении показателя «Прочность сцепления с бетоном» разрушение образцов произошло по бетону, а не по поверхности контакта покрытия с бетоном.

| Относительное удлинение покрытия в момент разрыва, % | 12 |
| --- | --- |
| Водопоглащение за 24 часа, % по массе | 2,08 |
| Теплостойкость при температуре 900 С на протяжении 5 часов | Трещин и других видов разрушений покрытия не наблюдалось |

Использование

## Смешивание

Смешайте содержимое 7 кг. мешка, компонент А, с 13 л. жидким компонентом В. Используйте чистый растворосмеситель со стандартными лопастями или винтовой растворосмеситель или бурав со смешивающими лопастями. Постепенно добавляйте сухой материал в жидкость и смешивайте до образования однородной без комочков смеси (если сразу всыпать сухой материал в жидкость, образуются комочки).

## Нанесение

Удалите весь отставший материал, масла или жиры, загрязняющие бетон, бетонное молочко, пыль, грязь и выступившую соль. Предварительно заполните все трещины раствором  Ким-Бонд флекс супер. Нанесите шпателем или щеткой слой толщиной от 1,5 до 2 мм в два покрытия техникой крест на крест.

Ким-Бонд флекс супер -затвердевает на

воздухе.

# Уход

Не требуется.