технІчний лист

Суміші «Кімтек»

«Кім Бонд Ватерпруф»

Цементно-полімерне водонепроникне покриття

Властивості

- сірого кольору;

- товщина нанесення 1-3 мм;

- висока адгезія до мінеральних поверхонь;

- стійкий до ультрафіолетового випромінювання;

- пластична та зручна при нанесенні;

- вологостійка;

- морозостійка;

- паропроникна;

- екологічно безпечна.

Сфера застосування

Цементно-полімерне водонепроникне покриття «Кім Бонд Ватерпруф»  застосовується як захисне покриття для внутрішнього та зовнішнього покриття бетонних конструкцій, цегли, металу, каменю від води та дії агресивного середовища.

«Кім Бонд Ватерпруф» чинить опір гідростатичному тиску після застигання, та може наноситись на шероховату та вологу поверхню.

Властивості матеріалу дозволяють застосовувати  його для захисту резервуарів для води, кісонів, підвалів, фантанів, дренажних мереж, колекторів, тунелів, підпірних стін.

«Кім Бонд Ватерпруф» забезпечує однорідний естетичний колір повехні.

Підготовка поверхні

Поверхню підготовити у відповідності з вимогами БНіП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001.

Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, не підданою заморожуванню. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (масляні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо антиопалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.). Неміцні ділянки поверхні, та ті, що осипаються, видалити.

Проведення робіт

Для зачинення цементно-полімерного водонепроникного покриття «Кім Бонд Ватерпруф»   застосовувати регламентовану кількість чистої холодної (від (15 до (20°С) води. Суху суміш поступово додавати в рідину при перемішуванні міксером або дрилем зі спеціальною насадкою. Перемішувати 5 хвилин, доводячи розчинову суміш до однорідної маси без грудочок. Швидкість обертання змішувача повинна складати 400-600 обертів на хвилину. Витримати технологічну паузу 5-10 хвилин для «дозрівання» суміші, після чого перемішати її ще раз. Кількість води зачинення може вагатися в межах від 5,5 до 6 л на 25 кг сухої суміші   «Кім Бонд Ватерпруф».

При досягненні однорідної маси «Кім Бонд Ватерпруф» можна наносити кистю або методом розпилення. Поверхня повинна бути підготовлена заздалегідь.

Технічні характеристики

| Склад: | суміш цементу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами |
| --- | --- |
| Зернистість | 0,2 мм |
| Щільність сухої суміші: | прибл. 1,8 кг/дм3 |
| Кількість води зачинення: | 4,5-5,0л води на 25кг сухої суміші |
| Відкритий час: | прибл. 30 хвилин |
| Час корегування: | прибл. 15 хвилин |
| Міцність на стиск (через 28 днів): | не менше 11,7 МПа |
| Міцність на згин (через 28 днів) | не менше 5,9 МПа |
| Термін придатності розчинової суміші | не менше 120 хв |
| Коєфіціент водонепроникності | W8 |
| Витрати: | прибл. 1,1 кг/м2 при товщині 1 мм |
| Температура застосування: | від (5 до (300С |
| Адгезія до поверхні: бетон: метал: | не менше 1,8 МПа не менше 2,5 МПа |
| Морозостійкість | не менше 25 циклів |

Рекомендації

Даний технічний лист встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт дотримуватись існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки.

Наведені характеристики основані на практичному досвіді та на експлуатаційно-технічних випробуваннях. Виробник має право змінювати рецептури продуктів з метою покращення їх якості.

Виробник не несе відповідальність за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах, не передбачених даним технічним листом.

При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним листом слід отримати консультацію у виробника, або самостійно провести випробування.

Даний технічний лист, а також письмово не підтверджені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного листа усі попередні стають недійсними.

Строк зберігання

В сухих умовах, на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці – не більше 12 місяців з дати виготовлення.

Упаковка

Суміш  «Кім Бонд Ватерпруф» постачається в мішках по 25 кг. Виробник має право змінювати зовнішній вигляд упаковки.

Зауваження

Роботи проводити в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні основи від (5 до (30°C та відносній вологості повітря не більше 80%. Усі наведені в технічному листі показники якості та рекомендації мають силу при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах можливе зміна часу застосування матеріалу, "відкритого часу" та "часу корегування".

Суміш  «Кім Бонд Ватерпруф» містить цемент та при взаємодії з водою спричиняє  лужну реакцію, тому, при роботі з нею, захищати очі та шкіру. При попаданні суміші в очі, промити їх водою та звернутися до лікаря.

За технічними  консультаціями звертайтесь за

тел./факс: +38 (044) 228-47-26