Название продукта : Ким Бонд адмикс К (концентрат)

Производитель

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т/факс 228-47-26, E-mail: kimbond@kimtek.com.ua

ТУ У В.2.7.- - 33053934-002:2006

Ким Бонд адмикс – это водная дисперсия стирол-бутадиенового сополимера в концентрированной форме, используемая в многочисленных строительных работах, может смешиваться с водой в любых соотношениях для замешивания строительных растворов на основе цемента. Идеально подходит как грунтовка-адгезив для минеральных оснований.

Технические данные:

- Сухой полимер, %.....................................................	40±1

- рН...............................................................................	7.5±0.5

- Вязкость по Брукфельду, мПа.с..............................	100±25

- Внешний вид.......................................................Молочно-белая жидкость

- Объемная масса дисперсии, г/см2..........................	около 1.02

- Поверхностное натяжение, mN/m...........................	около 35

- Диаметр частиц, мкм................................................	около 0.16

- Мин. температура пленкообразования, °С…..0

- Стабильность заморозка-разморозка .  5 циклов

Область применения:

Штукатурки и изолирующие покрытия для вертикального и горизонтального нанесения, растворы для гидроизоляции, герметизации и для инъектирования, растворы для ремонта армированных бетонных конструкций в том числе профилирование и исправление сколов на напряженном бетоне, растворы для заполнения стыков, растворы для финишной отделки и шпаклевки, растворы для адгезии на ремонтируемых участках бетонных конструкций путем влажного торкретирования.

Подготовка поверхности:

Удалите с поверхности все рыхлые частицы, масла или жиры, цементное молоко, грязь, выступившую соль и другие материалы препятствующие адгезии материала. Используйте пескоструйный аппарат или водоструйный под высоким давлением. Поверхность, подвергающаяся покрытию, должна быть неповрежденной, твердой и чистой.

1. Приготовление раствора Ким Бонд адмикс :      1 обьем Ким Бонд адмикс концентрат

2 обьема воды

2. Приготовление адгезионного состава, пасты:     1 обьем цемента М 500 Д 0

1 обьем речного мытого песка

Затворить раствором Ким Бонд адмикс

до получения кремообразной консистен-

ции.

3. Приготовление цементного теста :                         1 обьем цемента М 500 Д 0

2 обьема речного мытого песка

Затворить раствором Ким Бонд адмикс

до требуемой консистенции.

Замешивание производить миксером или бетономешалкой с принудительным смешиванием.

Условия поставки и хранения:

Дисперсия Ким Бонд адмикс К поставляется  в пластиковых ведрах по 20 кг.

Дисперсия должна храниться в первоначальной упаковке или в ванне из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы. Можно также использовать ванны из листовой стали, защищенной изнутри антикоррозионным покрытием.

Для обеспечения хорошей сохранности - достаточно держать упаковку закрытой, чтобы избежать испарения воды и образования пленки на поверхности, оберегать продукт от воздействия мороза и избегать температуры превышающей 30°С. в этих условиях продукт может храниться 6 месяцев не меняя свои свойства, что не гарантируется позже.

Техника безопасности:

Продукты не представляют опасности при нормальных условиях использования. Смотреть карточку безопасности.

Влияние дисперсии на свойства строительного раствора:

Состав раствора:

| Цемент | 450 | соотношение: цемент\песок | 1\3 |
| --- | --- | --- | --- |
| речной песок | 1350 | соотношение: дисперсия\цемент | 1\10 |
| Ким Бонд адмикс К | 45 | соотношение: полимер\цемент | 1\20 |
| Вода | 202,5 | соотношение: вода\цемент | 1\2 |

Для свежего раствора

| ПЛОТНОСТЬ | Плотность после: |
| --- | --- |
|  | 0 мин. | 10 мин. | 20 мин. |
| Раствор сравнения (без дисперсии) | 2,23 | 2,24 | 2,26 |
| Раствор с Ким Бонд адмикс К | 2,16 | 2,18 | 2,19 |

| ТЕКУЧЕСТЬ | Текучесть(%) после: |
| --- | --- |
|  | 0 мин. | 10 мин. | 20 мин. |
| Раствор сравнения(без дисперсии) | 40 | 30 | 25 |
| Раствор с Ким Бонд адмикс К | 90 | 80 | 70 |

ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ

|  | Начальное | Конечное |
| --- | --- | --- |
| Раствор сравнения(без дисперсии) | 4 часа 30 мин. | 6 часов 00 мин. |
| Раствор с Ким Бонд адмикс К | 7 часов 00 мин. | 9 часов 00 мин. |

Для затвердевшего раствора

| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | Прочность на изгиб (Мпа) после: | Прочность на сжатие (Мпа) после: |
| --- | --- | --- |
|  | 7 дней | 28 дней | 7 дней | 28 дней |
| Раствор сравнения(без дисперсии) | 8 | 10 | 26 | 32 |
| Раствор с Ким Бонд адмикс К | 10 | 13 | 36 | 42 |

АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ

|  | Прочность на отрыв (мПа) после 7 дней |
| --- | --- |
| Раствор сравнения(без дисперсии) | 1,2 |
| Раствор с Ким Бонд адмикс К | 2 |

| ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | Капиллярный коэффициент |
| --- | --- |
|  | 10 мин. | 90 мин. | 24 часа |
| Раствор сравнения(без дисперсии) | 3,96 | 3,55 | 2,46 |
| Раствор с Ким Бонд адмикс К | 1,61 | 1,32 | 0,65 |