Наименование продукта: Спрей Крит

Смесь для влажного торкретирования

Производитель

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т/факс 228-47-26. E-mail: kimbond@kimtek.com.ua

ТУ У В.2.7.- - 33053934-002:2006

ОСОБЕННОСТИ :

Главная особенность Спрей Крит в том, что он может напрессовываться слоями до 25 см за один проход при ремонте бетонных конструкций, а также

- Применим для разного типа сколов, раковин, трещин.

- Трещиностоек.

- Отличная морозостойкость

- Устойчив к воздействию солей

- Не токсичен

- Легок в применении

- Устойчив к воздействию химикатов, масел и растворителей

- Низкая вязкость

Описание материала

Спрей Крит в основном применяется для восстановления и  реставрации бетонных конструкций, таких как: опоры балок, бетонные перекрытия, резервуары для воды, бассейны, туннели, мостовые конструкции, силосные ямы, колонны, потолки автопаркингов и т.д.

Состав

Спрей Крит базируется на портландцементе, армирован волокнами и полимерными добавками и применяется для вертикального ремонта и восстановления бетонной поверхности. Используется методом влажного торкретирования. Поставляется как концентрированный (без песка и цемента) так и в готовом виде (с песком и цементом).

Концентрат состоит из мешка, либо пластикового контейнера, содержащего сухие порошкообразные ингредиенты и волокна. Готовый Спрей Крит состоит из концентрата, цемента и тщательно подобранных фракционированных песков упакованных в мешки.

Меры безопасности

Спрей Крит не токсичен. Ваша кожа может быть чувствительной к цементу или добавкам, поэтому мы рекомендуем использовать резиновые перчатки. Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Если контакт с кожей произошел, немедленно смойте водой.

Обратитесь к врачу в случае появления раздражения.

Ограничения

В случае, если ожидается температура окружающей среды ниже 40 С на протяжении 48 часов не применяйте Спрей Крит. Если необходимо применить Спрей Крит в зимнее время, то нужно обеспечить електроподогрев, поддерживающий температуру выше 40 С и огородить площадь применения. Помните, что подготовка поверхности является важным критерием для достижения положительного результата. Перед нанесением торкретсостава обращайтесь в технический отдел ООО «Кимтек» (+380) 44 576-41-77 за консультацией.

Цвет

Белый или серый, зависит от применяемого портландцемента.

Укрывистость

Одной  упаковкой концентрата укрывается 20 м.кв. при толщине 12 мм.

Упаковка

Спрей Крит концентрат поставляется в 20 кг. мешках либо пластиковых контейнерах.

Спрей Крит готовый к применению поставляется в биг бэгах по 390 кг.

Хранение и транспортировка

Спрей Крит хранится на поддонах в сухом, прохладном месте. Срок хранения 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предел прочности на сжатие

28 дней                                                                                                  от 40 до 45 МРа

Сопротивление образованию солевой накипи                                  Отличное

Минимальное содержание волоконных модулей

в единице объема                                                                                  0,6 %

Прочность связи с бетоном                                                                  свыше 1 МРа

Подготовка поверхности

Расслоившийся и рыхлый бетон должен быть удален. Произвести очистку поверхности пескоструйным либо водопескоструйным аппаратом от жиров, масел грязи и плесени. Используйте так же ручной и электроинструмент. Не используйте для очистки кислоту.

Обработка трещин

Заанкеритесь и опутайте гальванизированной сварной проволокой над трещиной.

Пропитка бетона

Пропитайте тщательно бетон водой, но без луж и нанесите торкрет состав на влажную подложку. При необходимости используйте адгезионный слой на основе грунтовки Ким Бонд Адмикс. Рекомендуемый состав: 1часть Ким Бонд Адмикс + 2 части воды + 1часть цемента + 1 часть песка. Для более детальной информации обращайтесь в ООО «Кимтек» по т.( +380) 44 576-41-77

Процесс смешивания

Спрей Крит концентрат смешивается непосредственно на строительном участке с цементом и песком.

Используйте для этих целей шнековый принудительный миксер или аналогичное оборудование.

Добавьте в миксер большую часть воды, а небольшое количество оставьте для доведения раствора до нужной консистенции. Миксируя добавьте Спрей Крит концентрат, песок и цемент до состояния смеси без комков. Затем, если необходимо, добавьте остаток воды. Контролируйте процесс схватывания материала. Очищайте оборудование при перерывах между замесами более 45 минут.

Рецептура торкретсмеси

Спрей Крит  концентрат                                                              20 кг.

Песок (сухой)                                                                                  270 кг.

Цемент ПЦ 500 Д 0                                                                        100 кг.

Вода                                                                                                 40 л.

Расчет сухой добавки Спрей Крит на 1 куб.м.

Вариант № 1

- 5 комплектов по 20 кг. добавки Спрей Крит концентрат = 100 кг.

- Песок речной мытый – 1350 кг.

- Цемент ПЦ 500 Д 0  - 500 кг.

- Вода – 200 л. ( для агрессивных сред рекомендовано В/Ц 0,4 – 0,45)

ИТОГО : 2150 кг. в 1 куб.м.

Вариант № 2

- Готовый торкретсостав Спрей Крит по 390 кг.комплект в количестве 5 шт.

- Вода – 200 л.

ИТОГО : 2150 кг. в 1 куб.м.

Нанесение

Используйте для нанесения Спрей Крит оборудование wet shotcrete с механизмом непрерывного действия. Оператору необходимо осуществлять непрерывный контроль за включением и выключением форсунки для равномерного напыления состава на поверхность. При нанесении состава слоями до 5 см. на потолки и вертикальные поверхности, может возникнуть необходимость в использовании жидкого ускорителя на сопле. По подбору оборудования и ускорителя связывайтесь техотделом ООО «Кимтек» по т.(+380) 44 576-41-77.

Отвердевание

Спрей Крит отвердевает на воздухе. Для защиты от быстрого высыхания используйте водяной туман.

Уход

Не требуется.