# Наименование продукта:
Коррозиоусточивый праймер для стали : Ким Бонд стил протектор.

Производитель

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т/факс 228-47-26. E-mail: kimbond@kimtek.com.ua

ТУ У В.2.7.- 26.6-33053934-001:2006

Особенности

- Очень экономичный

- Устойчивый к коррозии

- Уменьшает выпор торкретбетона

- Позволяет легко осуществлять ремонт верхнего (потолочного) слоя

- Самозатвердевающий

- Твердый и долговечный

- Отличная адгезия

- Трещиностоек

- Устойчивость к замераживанию /оттаиванию

- Водостойкий

- Не токсичный

- Легок в применении

Описание продукта

Основное использование

Долговечная защита стальной арматуры в железобетоне от коррозии. Как альтернатива эпоксидной антикоррозийной обработке в верхнем (потолочном) и вертикальном нанесении. Ким Бонд стил протектор обеспечивает шероховатость и хорошо адгезирующую поверхность, в отличие от гладкой и неабсорбирующей эпоксидной смолы, и позволяет легко наносить верхний (потолочный) и вертикальный слой.

## Состав и материалы

Ким Бонд стил протектор	 представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из части А, сухой смеси и части Б, жидкой добавки.

## Ограничения

Не применяйте Ким Бонд стил протектор, если ожидается температура окружающей среды ниже 4оС в пределах 24 часов, или ожидается дождь. Не наносите на ржавую сталь. Поверхность металла должна быть отпескоструена. Нанесите минимум два слоя. Обращайтесь к производителю за консультацией по нанесению на предварительно обработанную стальную поверхность.

## Меры предосторожности

Ким Бонд стил протектор	  не токсичен и не воспламеняется. Ваша кожа может быть чувствительна к цементу. Мы рекомендуем использовать резиновые перчатки. Избегайте контакта с кожей. Если контакт произошел, немедленно промойте водой. Если возникло раздражение, обращайтесь к врачу. Вреден при попадании в желудок. Храните продукт в недоступном для детей месте. Только для профессионального использования.

Цвет

Серый.

## Упаковка

Ким Бонд стил протектор состоит из части А, сухого порошка, поставляемого

В 25 кг мешке, или пластиковом контейнере и части Б, жидкого полимера, поставляемого в 7,5 л в пластиковом контейнере.

## Расход

Один комплект Ким Бонд стил протектор покрывает приблизительно 13 м2 на два покрытия.

## Хранение и транспортировка

Ким Бонд стил протектор при хранении на палетах в сухом, прохладном месте имеет срок хранения 12 месяцев. Часть В не должна замерзать.

Технические данные

| Прочность при сжатии | 4500 psi | (30.03 Мра) |
| --- | --- | --- |
| Адгезия к стали | 500 psi | (3,45 Мра) |
| Сопротивляемость замораживанию/ оттаиванию (ASTMC-666) |  | 6% потерь |
| Сопротивляемость проникновению хлоридов (AASHTO T 277) |  | 430-520-Кл |

### Применение

Следуйте инструкции по применению.

## Подготовка поверхности

Удалите всю ржавчину, смазку, пыль и грязь используя пескоструйный аппарат.

## Смешивание

Добавте жидкую часть (комп. Б) в чистый контейнер. При смешивании досыпайте сухой порошок (комп.А) и смешайте, используя миксер со смешивающими лопастями, пока не будет достигнута однородная без комков смесь, которую можно наносить щеткой. Дайте 3-5 минут отстояться, затем смешайте еще раз. Смешивайте такое количеством материала, которое можно нанести в течение 45 минут после смешивания. Материал, не использованный  в течение 50 минут не пригоден к дальнейшему использованию.

## Нанесение

Нанесите тонкий слой Ким Бонд стил протектор жесткой капроновой щеткой на стальную, отпескоструенную поверхность. Просушите в течение 10-15 минут и нанесите второй слой.

Материал, наносимый последующим слоем  применять через 1-2 часа.

### Затвердевание

Затвердевает на воздухе.

### Чистка

Инструменты, необходимо чистить немедленно после использования. Затвердевший материал может быть удален только механическим путем.

### Уход

Не требуется