[](http://kimtek.com.ua/produkcija.html)**ТОВ «КІМТЕК»**

02121, м. Киев, вул. Армянская, б. 29 т/ф 228-47-26, 067-753-23-60

www.kimtek.com.ua e-mail: kimtekkimbond@gmail.com

**Торкрет суміш «Кімтек» концентрат**

**для вологого торкретування**

**ТУ У В.2.724.6-33053934-002:2016**

**Сфера використання:**

Для надійного ремонту зруйнованих бетонних балок, стель паркінгів, перекриттів, резервуарів під воду, плавальних басейнів, елементів мостових конструкцій, опор, тунелів, силосних ям та інших бетонних конструкцій.

**Властивості:**

тріщиностійкість

Нанесення за один прохід до 100 мм

водонепроникний

сульфатостійкий

Збільшує продуктивність і ступінь механізації робіт при нанесенні

Набір міцності 50% за дві доби

Підвищує зчеплення з поверхнею

Низький відскік

Висока морозостійкість та вологостійкість

повітряпроникний

**Виконання робіт**

Підготовка поверхні:

Підготовка поверхні відбувається згідно ДБН В2.6-22-2001. Поверхня повинна бути сухою і міцною, без ​​руйнувань. Перед застосуванням торкрет суміші основа зачищається від пилу, напливів, олийних плям та інших речовин, що зменшують адгезію торкрет суміші до основи. Всі нерівності і зруйновані ділянки основи слід видалити до «здорового» бетону. Очищення поверхні проводиться або відбійним молотком з подальшим видаленням пилу, або гідроструменевим аппаратом під високим тиском.

При нанесенні шару торкрету понад 50 мм рекомендується попередня установка армуючої сітки в уникненні появи тріщин і утриманні шару на вертикальній поверхні.

Так само армування основи необхідно для посилення конструкцій, що працюють на великі розтягуючи зусилля і динамічні навантаження.

**Склад:**

Торкрет суміш «Кімтек» концентрат поставляється в концентрованій формі без піску та цементу. Пісок, цемент і вода додаються безпосередньо перед нанесенням.

**Технічнідані**

Міцність на стиск не менше 45 МПа

Адгезія до бетону не менш 1,5 Мпа

Зовнішній вигляд сухої сірий порошок

Стійкість до впливу солей відмінна

**Підбір складу суміші для торкретування:**

Торкрет суміш «Кімтек» концентрат упаковка - 4 кг.

Цемент ПЦ 500 Д0- 25 кг.

Пісок для бетонної суміші 84 кг.

Вода 10 л.

Заходи безпеки:

Торкрет суміш «Кімтек» концентрат є не токсичним та негорючим.

Торкрет суміш «Кімтек» концентрат дуже тонкодисперсний аморфний порошок. При роботі з ним одягайте респіратор. Ваша шкіра може бути чутливою до цементу, тому використовуйте гумові рукавички. Не допускайте попадання в шлунок. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. Тільки для професійного застосування. За техпідтримкой звертайтеся до виробника в ТОВ «Кімтек» по телефону. +380 44 228 47 26, моб. 067 753 23 60. kimtekkimbond@gmail.com

колір:

сірий індустріальний

упаковка:

Торкрет суміш «Кімтек» концентрат поставляється в паперових вологостійких мішках по 4 кг.

**Зберігання та транспортування:**

Торкрет суміш «Кімтек» концентрат зберігається на піддонах в сухому, прохолодному приміщенні. Термін зберігання 12 місяців.

**Зауваження:**

Роботи потрібно проводити при температурі основи від + 5 ° С до + 30 ° С. Все вищезазначені рекомендації ефективні при температурі + 20 ° С і відносній вологості повітря 60%. За інших умов час на затвердіння може змінитися.

**Гарантіявиробника:**

Виробник гарантує відповідність торкрет суміші «Кімтек» концентрат вищевказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, зазначених у даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом та рекомендацій виробника. З моменту появи цього технічного опису всі інші стають недійсними.

Для отримання технічної консультації, будь ласка телефонуйте за:

телефон / факс: +38 (044) 228-47-26 моб. +38067 753 23 60

kimtekkimbond@gmail.com